КОМПАНИЯ СТАЛЬУПАК

| Область применения | Размер ленты, мм | Разрывная нагрузка, Н | Количество метров в бухте | Цена : роз/опт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12х0,4 | 4600 | 1050 | 4800руб/3900 |
|  | 16х0,4 | 5500 | 1050 | 4800руб/3900 |
|  | 16х0,5 | 7000 | 900 | 5200руб/3900 |
|  | 16х0,6 | 8200 | 700 | 4800руб/3900 |
|  | 19х0,5 | 8300 | 650 | 4800руб/3900 |
|  | 19х0,6 | 10200 | 530 | 4800руб/3900 |
|  | 19х0,8 | 13500 | 425 | 4800 руб/3900 |
|  | 32,0,8 | 20000 | 250 | 4800руб/3900 |
|  | 32х1 | 25000 | 200 | 4800руб/3900 |

Лента- стальная упаковочная лента с антикоррозионным покрытием черным лаком и воском.

Лента поставляется в бухтах по 50 кг.

Производство: Россия.

|  | Размер ленты | Относительное удлинение d4, %, не менее | Вес, кг | Разрывная нагрузка, Н | Сырье | Цена, за кг роз/опт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16×0,4 | 17, - | 20/60 | 5500 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 16×0,5 | 17, - | 20/60 | 5800 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 16×0,6 | 17, - | 20/60 | 6300 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 19×0,5 | 17, - | 20/60 | 7600 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 19×0,6 | 17, - | 20/60 | 7800 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 20х0,5 | 17,- | 20/60 | 8200 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 20х0,7 | 17, - | 20/60 | 8200 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 32×0,8 | 17, - | 20/60 | 9800 | М/Н/О | 72руб/68 |
|  | 32×1,0 | 17, - | 20/60 | 9800 | М/Н/О | 72руб/68 |

Лента металлическая по ГОСТ 3560-73,ГОСТ 503-81 ст.08пс.

Лента предназначена для упаковки. Изготавливается из стали марки 08 (кп, пс),10кп по ГОСТ 1050. Ленту подразделяется по состоянию материала на мягкую - М, , нагартованную - Н., оцинкованная –О.

Производство : Россия.

Лента полипропиленовая.

|  | Ширина, мм. | Толщина, мм. | внутр. диаметр бобины Ø мм. | Разрыв. усилие, кг | м.п. на бобине | Цена в рублях (белая) Роз/опт 50бухт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 0,4 | 200 | 55 | 6000 | 1 820руб/1420 |
|  | 9 | 0,5 | 200 | 100 | 4000 | 1 820руб/1420 |
|  | 12 | 0,5 | 200 | 140 | 3000 | 1 820руб/1420 |
|  | 12 | 0,5 | 200 | 140 | 3500 | 1 820руб/1420 |
|  | 12 | 0,6 | 200 | 160 | 3000 | 1 820руб/1420 |
|  | 15 | 0,8 | 200 | 300 | 1400 | 1 860руб/1420 |
|  | 15 | 0,8 | 200 | 300 | 2000 | 1 860руб/1420 |
|  | 15 | 1,0 | 200 | 360 | 1200 | 1 860руб/1420 |
|  | 19 | 1,0 | 200 | 450 | 1000 | 1 820руб/1420 |

Производство: Россия. Используем сырье высокого качества.

Лента полиэстеровая.

|  | Ширина, мм. | Толщина, мм. | внутр. диаметр бобины Ø мм. | Разрыв. усилие, кгс | м.п. на бобине | Цена в рублях (белая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 0,6 | 406 | 270 | 2500 | 2820руб/2200 |
|  | 16 | 0,8 | 406 | 550 | 1400 | 2820руб/2200 |
|  | 15,5 | 0,89 | 406 | 620 | 1250 | 2820руб/2200 |
|  | 19 | 1,0 | 406 | 800 | 900 | 2820руб/2200 |

# Text boxes

Москва, Перовское ш., д.21

Тел/факс: (495) 679-86-70, (499) 786-93-36

E-mail: tku-2009@mail.ru http://www.tkuniversal.ru